Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

PRAKTIKUM  I

Úloha č.:      IX

Název:         Měření modulu pružnosti v tahu

Vypracoval: Michal Bareš                  stud. sk. F-13                       dne 6.4.2004

Odevzdal dne: ................................... vráceno: ................................

Odevzdal dne: ................................... vráceno: ................................

Odevzdal dne: ...................................

Posuzoval:  .............................. dne ............................ výsledek klasifikace .......................

Připomínky:

Pracovní úkol

- Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu.

- Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku.

- Výsledky měření zpracujte užitím lineární regrese.

- Výsledky měření graficky znázorněte.

Teorie

Měření modulu pružnosti v tahu z protažení drátu

Působíme-li na drát o délce l0 a průřezu S tahovou silou F, můžeme modul pružnosti v tahu E materiálu drátu spočítat pomocí Hookova zákona jako

(1)

kde Δl je prodloužení drátu, za splnění podmínek jeho platnosti.

Schéma měřící aparatury spolu s podrobným popisem lze nalézt například ve studijním textu k této úloze. Drát je na jednom konci pevně uchycen, veden přes kladku poloměru R a na jeho druhém konci je připevněno závaží o hmotnosti m, reprezentující silové působení.

kde g je tíhové zrychlení. Délka drátu l0 je uvažována od pevného uchycení po místo maximálního silového působení drátu na kladku (které se nachází v polovině oblouku drátu ohnutého přes kladku).

Měření prodloužení se provádí zrcátkovou metodou. Na ose kladky je připevněno zrcátko, v němž můžeme dalekohledem pozorovat obraz stupnice ve vzdálenosti L od zrcátka. Protažení  drátu  se  převádí na pootočení zrcátka. Úhel pootočení zrcátka  α souvisí s prodloužením drátu vztahem

(2)

Při rovnovážné poloze zrcátka je v dalekohledu vidět dílek stupnice n0, po otočení zrcátka o úhel α dílek stupnice n1 . Pro malé úhly α platí vztah

(3)

Měření modulu pružnosti v tahu z prohnutí trámku

Trámek šířky a a výšky b položíme vodorovně na dva břity ve vzdálenosti l. Pokud na trámek působíme svislou silou F, dochází k průhybu trámku. Modul pružnosti v tahu E materiálu trámku je s působící silou a průhybem trámku y svázán vztahem

(4)

Výsledky měření

Měření probíhalo za teploty (25,2±0,4)°C, při relativní vzdušné vlhkosti (30,4±2,5)% a atmosférickém tlaku (97,37±0,2) kPa.

Chyby vypočítávaných veličin jsem počítal použitím vztahu pro zjištění chyby funkce více nezávislých proměnných (viz. např. [2]), naměřené veličiny jsem zpracoval metodou lineární regrese.

Měření modulu pružnosti v tahu z protažení drátu

tabulka 1: měření poloměru kladky R

|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2R/mm | 38,40 | 38,50 | 38,45 | 38,45 | 38,40 | 38,45 | 38,40 | 38,45 | 38,45 | 38,50 |

Přesnost posuvného měřítka při měření průměru byla ±0,05mm. Poloměr kladky je R = (19,22±0,03)mm.

tabulka 2: měření průměru drátu r

|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2r/mm | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,51 |

Přesnost mikrometru při měření průměru byla ±0,005mm. Poloměr drátu je r = (0,256±0,003)mm a jeho průřez tedy S = (0,206±0,005)mm2.

Hodnotu tíhového zrychlení jsem uvažoval g = (9,81±0,05) m.s-2, veličinou Δn  rozumíme rozdíl n1-n0. Přesnost při zjišťování hodnoty Δn jsem odhadnul na ±0,3mm. Vzdálenost L = (992±1)mm, délka drátu byla l0 = (1160±1)mm.

tabulka 3

| m/g | zatěžování | odlehčování |
| --- | --- | --- |
|  | Δn /mm | Δl/mm | Δn /mm | Δl/mm |
| 1100 | 3 | 0,029 | 3 | 0,029 |
| 1200 | 6 | 0,058 | 5,5 | 0,053 |
| 1300 | 9 | 0,087 | 9 | 0,087 |
| 1400 | 11,5 | 0,111 | 12 | 0,116 |
| 1500 | 15,5 | 0,150 | 15 | 0,145 |
| 1600 | 18,5 | 0,179 | 17,5 | 0,170 |
| 1700 | 21 | 0,203 | 20,5 | 0,199 |
| 1800 | 24 | 0,233 | 23,5 | 0,228 |
| 1900 | 27 | 0,262 | 26,5 | 0,257 |
| 2000 | 30 | 0,291 | 29,5 | 0,286 |
| 2100 | 33 | 0,320 | 32 | 0,310 |
| 2200 | 36 | 0,349 | 35,5 | 0,344 |
| 2300 | 39 | 0,378 | 38 | 0,368 |
| 2400 | 42 | 0,407 | 41 | 0,397 |
| 2500 | 45 | 0,436 | 44 | 0,426 |
| 2600 | 48 | 0,465 | 47 | 0,455 |
| 2700 | 51 | 0,494 | 50 | 0,484 |
| 2800 | 53,5 | 0,518 |  |  |

graf 1: závislost prodloužení drátu na hmotnosti závaží

Hodnoty jsem zpracovával lineární regresí, přičemž jsem hledal koeficient A ve vztahu

Pomocí programu MS Excel jsem získal pro zatěžovací fázi hodnotu A = (2,90±0,01).10-4 s koeficientem korelace 0,9999 a pro odlehčovací fázi A = (2,84±0,01).10-4 s koeficientem korelace 0,9999. Ověřil jsem tedy, že závislost prodloužení drátu na síle je lineární. Po dosazení do (4) jsem vypočítal modul pružnosti

pro zatěžovací fázi a

pro odlehčovací fázi měření.

Měření modulu pružnosti v tahu z průhybu trámku

Vzdálenost břitů byla l = (401±0,5)mm.

tabulka 4: měření šířky ocelového trámku a

|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a/mm | 11,81 | 11,84 | 11,93 | 11,92 | 11,78 | 11,91 | 11,84 | 11,93 | 11,89 | 11,87 |

Přesnost mikrometrického šroubu byla ±0,005mm. Změřená šířka trámku byla a = (11,87±0,02)mm.

tabulka 5: měření výšky ocelového trámku b

|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b/mm | 2,98 | 2,97 | 2,98 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,98 | 2,97 | 2,97 |

Přesnost mikrometrického šroubu byla ±0,005mm. Změřená výška trámku byla b = (2,973±0,005)mm.

tabulka 6: měření průhybu ocelového trámku

| m/g | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y1/mm | 0,15 | 0,28 | 0,42 | 0,55 | 0,68 | 0,82 | 0,95 | 1,08 | 1,22 | 1,35 | 1,48 | 1,62 | 1,77 | 1,95 |
| y2/mm | 0,13 | 0,28 | 0,40 | 0,53 | 0,66 | 0,81 | 0,93 | 1,06 | 1,20 | 1,33 | 1,48 | 1,61 | 1,75 | 1,93 |

Hodnoty s indexem 1 platí pro fázi zatěžování, s indexem 2 pro fázi odlehčování.

graf 2: závislost průhybu ocelového trámku na zatížení

Naměřené hodnoty jsem zpracovával lineární regresí, přičemž jsem hledal koeficient A ve vztahu

Pomocí programu MS Excel jsem získal pro zatěžovací i odlehčovací fázi hodnotu A = (2,72±0,02).10-3 s koeficientem korelace 0,9996. Ověřil jsem tedy, že závislost průhybu na působící síle je lineární. Po dosazení do (4) jsem vypočítal modul pružnosti

pro zatěžovací i odlehčovací fázi měření.

tabulka 7: měření šířky duralového trámku a

|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a/mm | 11,23 | 11,26 | 11,19 | 11,32 | 11,34 | 11,36 | 11,39 | 11,23 | 11,38 | 11,30 |

Přesnost mikrometrického šroubu byla ±0,005mm. Změřená šířka trámku byla a = (11,30±0,02)mm.

tabulka 8: měření výšky duralového trámku b

|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b/mm | 2,91 | 2,92 | 2,2 8 | 2,91 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |

Přesnost mikrometrického šroubu byla ±0,005mm. Změřená výška trámku byla b = (2,918±0,005)mm.

tabulka 9: měření průhybu duralového trámku

| m/g | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y1/mm | 0,42 | 0,62 | 0,9 | 1,15 | 1,34 | 1,5 | 1,78 | 1,97 | 2,22 | 2,4 | 2,67 | 2,82 | 3,1 | 3,55 |
| y2/mm | 0,41 | 0,6 | 0,88 | 1,05 | 1,31 | 1,5 | 1,77 | 1,95 | 2,21 | 2,38 | 2,66 | 2,82 | 3,09 | 3,53 |

Hodnoty s indexem 1 platí pro fázi zatěžování, s indexem 2 pro fázi odlehčování.

graf 3: závislost průhybu duralového trámku na zatížení

Naměřené hodnoty jsem zpracovával lineární regresí, přičemž jsem hledal koeficient A ve vztahu

Pomocí programu MS Excel jsem získal pro zatěžovací i odlehčovací fázi hodnotu A = (8,83±0,07).10-3 s koeficientem korelace 0,9993 a pro odlehčovací fázi A = (8,89±0,02).10-3 s koeficientem korelace 0,9999. Ověřil jsem tedy, že závislost průhybu na působící síle je lineární. Po dosazení do (4) jsem vypočítal modul pružnosti

pro zatěžovací fázi a

pro odlehčovací fázi měření.

Diskuse

Změřená hodnota modulu pružnosti v tahu oceli je u obou metod o 10-15% nižší než tabulková [3], která činí 2,2.1011Pa. To je již mimo určenou chybu měření. Proto se domnívám, že měření mohlo být zatíženo nějakou systematickou chybou, jejíž povahu neumím jednoznačně určit. Vzhledem k tomu, že měření je citlivé na počáteční ustavení (vypnutí drátu, usazení trámku), mohlo dojít k ovlivnění výsledků měření jistou změnou tohoto ustavení i během měření. U měření pomocí drátu rovněž není známo mechanické chování těch částí aparatury, které zajišťují upevnění kladky (mohlo dojít k určitým průhybům, vůle v ose otáčení…). Pro dural je změřená hodnota modulu pružnosti o 11% nižší než hodnota tabulková (7,2.1010Pa), což je rovněž mimo přípustný rozsah chyby měření. Kromě možných důvodů tohoto rozporu výše uvedených bych zmínil ještě neznalost přesného složení měřených materiálů, které se může částečně lišit od materiálů tabelovaných.

Závěr

Pomocí metody protažení drátu jsem změřil modul pružnosti v tahu oceli , respektive .

Pomocí metody průhybu trámku  jsem změřil modul pružnosti v tahu oceli

a  duralu , respektive .

Literatura

[1] Zpracování výsledků fyzikálních měření, J. Englich, 1999

[2] Zpracování dat fyzikálních měření, B. Vybíral, MAFY, Hradec Králové, 2002

[3] Matematické, fyzikální a chemické tabulky, J. Mikulčák a kol, Praha, 1988