Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

PRAKTIKUM  II

Úloha č.:      XXI

Název:         Studium hysterezích smyček feritů

Vypracoval: Michal Bareš                  						dne 18.11.2004

Odevzdal dne: ................................... vráceno: ................................

Odevzdal dne: ................................... vráceno: ................................

Odevzdal dne: ...................................

Posuzoval:  .............................. dne ............................ výsledek klasifikace .......................

Připomínky:

Pracovní úkol

- U feritových kroužků I,II a III

  - změřte závislost indukce Bm a koercitivní síly Hc na intenzitě magnetického pole Hm.

  - Sledujte základní typy hysterezích smyček v závislosti na intenzitě magnetického pole Hm a zjistěte přibližně, při jaké intenzitě pole, nebo v kterém intervalu intenzit polí, jednotlivé typy hysterezích smyček přecházejí jeden na druhý.

- Okalibrujte aparaturu pomocí střídavého napětí známé velikosti.

- Výsledek podle bodu 1a) zpracujte tabelárně a graficky.

Teorie

Wheatstoneův můstek

Wheatstoneův můstek je složen ze čtyř odporů. Jeho schéma je na obr. 1. Teče-li galvanometrem G nulový proud, říkáme, že je můstek v rovnováze. Pak platí vztah

(1)

Pomocí tohoto vztahu můžeme zjistit velikost jednoho odporu, známe-li hodnoty ostatních tří odporů.

Obrázek 1

Odpor R nastavujeme na odporové dekádě, poměr a/b  je vhodné volit tak, abychom mohli využít celé odporové dekády. Měření tímto můstkem je vhodné pro odpory > 1Ω, při menších odporech se již nepříznivě projevuje odpor vodičů.

Thomsonův můstek

Pro měření malých odporů je vhodnější než můstek Wheatstoneův. Jeho schéma je na obr. 2.

Obrázek 2

Je-li můstek v rovnovážném stavu, platí pro tento obvod vztah

(3)

kde RN je odporový normál, Rp je volitelný odpor a R je odpor nastavitelný na odporové dekádě. Splnění podmínek, za nichž tento vztah platí, je zajištěno výrobcem můstku. Abychom skutečně měřili odpory na RN a RX, je třeba zapojit tyto odpory čtyřbodově. Jsou-li navíc odpory RN a RX řádově malé vůči odporům P, p, Q, q, můžeme zanedbat úbytek napětí na přívodních vodičích.

Podrobný popis obou můstků, jejich zapojení a odvození všech vztahů lze nalézt například v [1].

Měrný odpor materiálu ρ je definován jako

(4)

kde R je odpor vodiče, S jeho průřez a l jeho délka, přičemž pro vodič kruhového průřezu platí vztah

(5)

Výsledky měření

Chyby vypočítávaných veličin jsem počítal použitím vztahu pro zjištění chyby funkce více nezávislých proměnných.

Wheatstoneův můstek

Tabulka 1 uvádí hodnoty odporů zjištěné při měření Wheatstoneovým můstkem. Protože tato metoda je zatížena systematickou chybou vznikající vlivem odporu přívodních vodičů, tento odpor jsem změřil a do výsledků měření započítal. Jeho hodnota činila Rv =(29,6±0,1).10-3 Ω. Chybu tohoto měření jsem odhadl vzhledem k nejmenší možné změně odporu dekády.

Tabulka 1

| materiál | R / Ω | a / Ω | b / Ω | X / mΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wolfram | 171,2±0,1 | 1 | 1000 | 141,6±0,2 |
| Měď | 49,8±0,0 | 1 | 1000 | 20,0±0,1 |
| Konstantan | 3615,1±0,2 | 1 | 1000 | 3585±2 |
| Železo | 663,1±0,5 | 1 | 1000 | 633,5±0,5 |
| Mosaz | 250,7±0,1 | 1 | 1000 | 221,1±0,2 |
| Chromnikl | 1207,5±1,0 | 1 | 1000 | 1178±1 |

Chybu měření odporu jsem odhadl, a to tak, že jsem jí určil jako změnu odporu odpovídající velikosti změny odporu dekády, při níž již nebyla pozorovatelná výchylka na galvanometru. Do chyby jsem samozřejmě zahrnul i chybu měření Rv.

Thomsonův můstek

Tabulka 2 uvádí hodnoty odporů zjištěné při měření Thomsonovým můstkem. Chybu tohoto měření jsem stanovil obdobným způsobem jako v předchozím případě s tím, že se zde již neuvažuje vliv odporu přívodních vodičů.

Tabulka 2

| materiál | R / Ω | RN / Ω | Rp / Ω | X /mΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wolfram | 1391±1 | 0,1 | 1000 | 139,1±0,1 |
| Měď | 200,4±0,1 | 0,1 | 1000 | 20,04±0,01 |
| Konstantan | 3599±1 | 0,1 | 100 | 3599±1 |
| Železo | 6456,5±0,5 | 0,1 | 1000 | 645,65±0,05 |
| Mosaz | 2291,8±0,2 | 0,1 | 1000 | 229,18±0,02 |
| Chromnikl | 1185±1 | 0,1 | 100 | 1185±1 |

Dále jsem změřil geometrické parametry všech drátů, což shrnuje tabulka 3. Měření délky jsem prováděl měřítkem s nejmenším dílkem 1mm, což uvažuji jako chybu tohoto měření. Při měření délky jsem bral v úvahu i různé napnutí drátů. Průměr drátů jsem měřil mikrometrickým šroubem s přesností 0,005mm.

Tabulka 3

| materiál | l / mm | di / mm | d / mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Wolfram | 900±1 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,686±0,006 |
| Měď | 902±1 | 0,98 | 1,03 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,01±0,01 |
| Konstantan | 900±1 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,396±0,005 |
| Železo | 902±1 | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,490±0,005 |
| Mosaz | 901±1 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,598±0,006 |
| Chromnikl | 900±1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,996±0,005 |

Měrné odpory těmto hodnotám příslušející jsou uvedeny v tabulce 4

Tabulka 4

| materiál | ρwh / nΩm | ρth / nΩm | ρtab / nΩm |
| --- | --- | --- | --- |
| Wolfram | 58,1±1,2 | 57,1±1,2 | 54,8 |
| Měď | 17,8±0,3 | 17,8±0,3 | 17,2 |
| Konstantan | 490±8 | 493±8 | 490,5 |
| Železo | 132±2 | 135±2 | 135 |
| Mosaz | 68,9±1,4 | 71,4±1,5 | 72,6 |
| Chromnikl | 1019±20 | 1026±20 | 1045 |

Tabulkové hodnoty jsou čerpány z [4].

Diskuse

Rozdíly ve výsledcích měrných oporů mezi oběma měřícími metodami jsou mešní než příslušné chyby. Je nutno podotknout, že tyto chyby byly způsobeny především nepřesností při měření geometrie vzorků, které nebyly dokonale napnuté, na některých místech zohýbané nebo dokonce skřípnuté. Je však také vidět, že hodnoty samotných oporů se u obou metod liší více, než připouští uvedená chyba. Přičítám to tomu, že uvedená chyba je podceněná. Výše uvádím chyby na úrovni desetin procenta i méně, ačkoliv skutečná přesnost zřejmě nebyla taková. Neuvažoval jsem chyby způsobené změnami vlastností vodivých spojení které vznikly při přechodu mezi oběma metodami, dále například odpor vodičů uvažovaný u Wheatstonova můstku se mohl měnit v závislosti na tom, jak pečlivě byly kontakty provedeny apod.

Rozdíl mezi naměřenými a tabulkovými hodnotami měrného odporu mohly být způsobeny již zmiňovanou nejistotou v určení geometrie drátů, dále tím, že složení měřených vzorků se nemuselo zcela shodovat se složením tabelovaných materiálů, různou teplotou (vliv zahřívání) a podobně. Celkově považuji metodu měření Thomsonovým můstkem pro náš případ za vhodnější.

Závěř

Změřil jsem odpor drátů metodou Wheatstonova a Thomsonova můstku. Dále jsem změřil geometrické parametry drátů a určil jejich měrný odpor.

Literatura

[1] Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II

[2] Zpracování výsledků fyzikálních měření, J. Englich, 1999

[3] Zpracování dat fyzikálních měření, B. Vybíral, MAFY, Hradec Králové, 2002

[4] Fyzikální a matematické tabulky, J. Brož, V. Roskovec, M. Valouch, SNTL, Praha 1980